Table 3. Synthesis of 2-amino-4H-chromenes using nanosphere KCC-1@NH2a

| Entry | Name | Productb | Time (min) | Yieldc (%) | M.P. (oC)d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a |  | 25 | 90 | 295-30051 |
| 2 | b |  | 20 | 96 | 300-31049,50 |
| 3 | c |  | 20 | 95 | 320-32551 |
| 4 | d |  | 25 | 92 | 310-315 |
| 5 | e |  | 20 | 95 | 300-310 51 |
| 6 | f |  | 30 | 85 | >300 |
| 7 | g |  | 30 | 82 | >300 |
| 8 | h |  | 30 | 80 | >300 |
| 9 | i |  | 30 | 84 | 315-320 |
| 10 | j |  | 30 | 82 | 310-320 |
| 11 | k |  | 25 | 93 | >30051 |
| 12 | l |  | 20 | 96 | >300 |
| 13 | m |  | 30 | 82 | 251-25851 |
| 14 | n |  | 35 | 80 | 262-270 |
| 15 | o |  | 35 | 80 | 265-274 51 |

a Reactions conditions: benzaldehyde (1 mmol), malononitrile (1 mmol), 1,5- dinaphtol compound (0.5 mmol), nano KCC-1@NH2 (5 %) under ultrasonic irradiation (80 W)

b All products were characterized from their spectroscopic IR, 1H NMR

c Isolated yield

d Literature references