Supplement 2: Tables

Table S2.1: Bovine bone samples weighing 40-120 mg, pre-heated at 60°C for 30 minutes, and ashed for 1 hour at various temperatures.

| Samples | Temperature (°C) | Time | Weight After 60°C (mg) | Weight After Ashing (mg) | % Ash Weight* | Average of % Ash Weight | SD of % Weights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 hour | 77.9 | 53.5 | 68.7 | 69.4 | 1.08 |
| 2 |  |  | 45.2 | 32.0 | 70.8 |  |  |
| 3 |  |  | 87.5 | 61.1 | 69.8 |  |  |
| 4 |  |  | 62.0 | 42.4 | 68.5 |  |  |
| 1 | 600 | 1 hour | 50.6 | 34.8 | 68.7 | 68.0 | 0.94 |
| 2 |  |  | 79.6 | 54.5 | 68.5 |  |  |
| 3 |  |  | 62.6 | 42.6 | 68.0 |  |  |
| 4 |  |  | 80.4 | 53.6 | 66.6 |  |  |
| 1 | 700 | 1 hour | 43.1 | 28.1 | 65.3 | 64.3 | 1.16 |
| 2 |  |  | 69.0 | 44.0 | 63.8 |  |  |
| 3 |  |  | 123.6 | 80.5 | 65.1 |  |  |
| 4 |  |  | 60.9 | 38.3 | 62.8 |  |  |

*Ash weight % calculated with respect to weight after heating at 60⁰C

Table S2.2: Bovine bone samples weighing 5-20 mg, pre-heated at 60°C for 30 minutes, and ashed for 1 hour at various temperatures.

| Samples | Temperature (°C) | Time | Weight After 60°C (mg) | Weight After Ashing (mg) | % Ash Weight* | Average of % Ash Weight | SD of % Weights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 hour | 11.6 | 8.18 | 70.8 | 70.6 | 1.51 |
| 2 |  |  | 8.31 | 6.04 | 72.7 |  |  |
| 3 |  |  | 5.72 | 3.96 | 69.2 |  |  |
| 4 |  |  | 18.6 | 13.0 | 69.8 |  |  |
| 1 | 600 | 1 hour | 13.5 | 9.17 | 68.1 | 69.6 | 1.73 |
| 2 |  |  | 12.2 | 8.39 | 68.9 |  |  |
| 3 |  |  | 20.9 | 14.5 | 69.4 |  |  |
| 4 |  |  | 6.92 | 4.99 | 72.1 |  |  |
| 1 | 700 | 1 hour | 19.7 | 12.9 | 65.4 | 65.6 | 1.00 |
| 2 |  |  | 5.47 | 3.64 | 66.5 |  |  |
| 3 |  |  | 13.8 | 9.11 | 66.1 |  |  |
| 4 |  |  | 8.03 | 5.16 | 64.3 |  |  |

*Ash weight % calculated with respect to weight after preheating at 60⁰C

Table S2.3: Bovine bone samples weighing 50-100 mg, pre-heated at 60°C for 24h, and ashed for 24h at 600°C.

| Samples | Temperature (°C) | Time | Weight After 60°C (mg) | Weight After Ashing (mg) | % Ash Weight* | Average of % Ash Weight | SD of % Weights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 24 hours | 105.7 | 69.9 | 66.1 | 66.2 | 0.55 |
| 2 |  |  | 54.2 | 36.2 | 66.8 |  |  |
| 3 |  |  | 86.4 | 56.5 | 65.4 |  |  |
| 4 |  |  | 48.4 | 32.1 | 66.4 |  |  |

*Ash weight % calculated with respect to weight after heating at 60⁰C

Table S2.4: Bovine bone samples weighing 50-100 mg, pre-heated at 60⁰C for 24h, and ashed for 1 hour at 600 and 700°C.

| Samples | Temperature (°C) | Time | Original Sample Weight (mg) | Weight After 60°C (mg) | Weight After Ashing (mg) | % Ash Weight* | Average of % Ash Weight | SD of % Weights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 1 hour |  | 92.7 | 64.5 | 69.5 | 70.0 | 1.56 |
| 2 |  |  |  | 53.4 | 38.2 | 71.6 |  |  |
| 3 |  |  |  | 85.8 | 59.6 | 69.5 |  |  |
| 4 |  |  |  | 59.9 | 42.8 | 71.4 |  |  |
| 5 |  |  | 64.5 | 59.3 | 42.4 | 71.5 |  |  |
| 6 |  |  | 106.9 | 99.1 | 69.4 | 70.0 |  |  |
| 7 |  |  | 85.0 | 79.1 | 54.8 | 69.3 |  |  |
| 8 |  |  | 51.2 | 47.7 | 31.9 | 67.0 |  |  |
| 1 | 700 | 1 hour |  | 65.8 | 44.2 | 67.2 | 68.0 | 0.56 |
| 2 |  |  |  | 98.5 | 67.5 | 68.6 |  |  |
| 3 |  |  |  | 52.4 | 35.8 | 68.4 |  |  |
| 4 |  |  |  | 66.2 | 45.2 | 68.2 |  |  |
| 5 |  |  | 80.0 | 74.3 | 51.1 | 68.8 |  |  |
| 6 |  |  | 72.6 | 66.3 | 44.7 | 67.5 |  |  |
| 7 |  |  | 103.4 | 95.4 | 64.5 | 67.6 |  |  |
| 8 |  |  | 68.3 | 63.5 | 43.1 | 67.9 |  |  |

*Ash weight % calculated with respect to weight after heating at 60⁰C

Table S2.5: Bovine bone samples weighing 5-20 mg, pre-heated at 60⁰C for 24h, and ashed for 1 hour at 600 and 700°C. CV = coefficient of variation = σ / average.

| Samples | Temperature (°C) | Time | Original Sample Weight (mg) | Weight After 60°C (mg) | Weight After Ashing (mg) | % Ash Weight* | Average of % Ash Weight | SD of % Weights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 1 hour |  | 11.1 | 7.82 | 70.3 | 70.5 | 1.14 CV = 1.6% |
| 2 |  |  |  | 14.2 | 10.3 | 72.2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 20.4 | 14.5 | 71.1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4.43 | 3.08 | 69.5 |  |  |
| 5 |  |  | 7.00 | 6.56 | 4.50 | 68.6 |  |  |
| 6 |  |  | 14.4 | 13.5 | 9.55 | 70.9 |  |  |
| 7 |  |  | 25.0 | 23.4 | 16.4 | 69.9 |  |  |
| 8 |  |  | 16.9 | 15.6 | 11.2 | 71.3 |  |  |
| 1 | 700 | 1 hour |  | 20.1 | 13.6 | 67.8 | 68.2 | 0.93 CV = 1.4% |
| 2 |  |  |  | 7.31 | 4.98 | 68.1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 11.6 | 7.80 | 67.2 |  |  |
| 4 |  |  |  | 13.6 | 9.29 | 68.2 |  |  |
| 5 |  |  | 11.9 | 10.9 | 7.36 | 67.8 |  |  |
| 6 |  |  | 12.8 | 11.8 | 8.02 | 68.0 |  |  |
| 7 |  |  | 17.5 | 16.0 | 11.2 | 70.4 |  |  |
| 8 |  |  | 9.83 | 9.02 | 6.17 | 68.4 |  |  |

*Ash weight % calculated with respect to weight after heating at 60⁰C

Table S2.6: Human bone samples weighing 5-20 mg, pre-heated at 60⁰C for 24h, and ashed for 1 hour at 600 °C.

| Sample # | Original Sample Weight (mg) | Weight After 60°C (mg) | Weight After Ashing (mg) | % Ash Weight* | Average of % Ash Weight | SD of % Weights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161569 | 9.39 | 8.84 | 4.77 | 54.0 | 57.6 | 3.15 |
|  | 22.9 | 21.4 | 12.0 | 55.9 |  |  |
|  | 14.3 | 13.7 | 8.19 | 60.0 |  |  |
|  | 24.7 | 23.1 | 13.9 | 60.4 |  |  |
| 172202 | 20.4 | 19.0 | 12.6 | 66.5 | 65.9 | 1.70 |
|  | 13.0 | 12.1 | 8.00 | 66.3 |  |  |
|  | 12.1 | 11.2 | 7.54 | 67.3 |  |  |
|  | 15.9 | 14.9 | 9.44 | 63.4 |  |  |
| 171519 | 8.87 | 8.21 | 5.61 | 68.3 | 68.2 | 0.99 |
|  | 12.2 | 11.4 | 7.89 | 69.5 |  |  |
|  | 19.9 | 18.5 | 12.6 | 67.9 |  |  |
|  | 17.2 | 16.1 | 10.8 | 67.1 |  |  |
| 1553 | 16.2 | 14.9 | 9.51 | 63.9 | 64.7 | 0.88 |
|  | 19.7 | 18.2 | 12.0 | 65.8 |  |  |
|  | 10.9 | 9.85 | 6.39 | 64.9 |  |  |
|  | 13.3 | 12.7 | 8.16 | 64.1 |  |  |
| 1493 | 18.7 | 17.6 | 12.0 | 68.4 | 68.9 | 0.58 |
|  | 17.3 | 16.1 | 11.0 | 68.7 |  |  |
|  | 13.0 | 12.1 | 8.33 | 68.7 |  |  |
|  | 8.11 | 7.53 | 5.25 | 69.7 |  |  |
| 1640 | 9.57 | 8.9 | 6.00 | 67.4 | 68.8 | 1.11 |
|  | 14.2 | 13.3 | 9.21 | 69.1 |  |  |
|  | 17.2 | 16.2 | 11.1 | 68.5 |  |  |
|  | 12.3 | 11.5 | 8.08 | 70.1 |  |  |
| 19 yr | 7.33 | 6.93 | 4.71 | 68.0 | 67.6 | 0.38 |
|  | 16.2 | 15.4 | 10.3 | 67.2 |  |  |
|  | 9.82 | 9.28 | 6.30 | 67.9 |  |  |
|  | 23.3 | 22.1 | 15.0 | 67.8 |  |  |
|  | 14.3 | 13.6 | 9.13 | 67.2 |  |  |

*Ash weight % calculated with respect to weight after heating at 60⁰C