Supporting information
Tables
Table 1s. Microhardness test results of the samples.
	[bookmark: _Hlk213831676]No.
	Sample
	Vickers microhardness
HV (kgf/mm2)
	Image

	1
	IPNGC01
	23.4
	[image: ]

	2
	IPNGC1
	22.4
	[image: ]

	3
	IPNGC5
	22.1
	[image: ]

	4
	IPNG01
	22.4
	[image: ]

	5
	IPNG1
	22.9
	[image: ]

	6
	IPNG5
	25.6
	[image: ]

	7
	IPNC01
	23.2
	[image: ]

	8
	IPNC1
	23.2
	[image: ]

	9
	IPNC5
	23.2
	[image: ]

	10
	VE
	9.8
	[image: ]

	11
	EP
	24.8
	[image: ]

	12
	IPN
	23.5
	[image: ]







image7.png




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




