Supporting information

Tables

Table 1s. Microhardness test results of the samples.

| No. | Sample | Vickers microhardness HV (kgf/mm2) | Image |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPNGC01 | 23.4 |  |
| 2 | IPNGC1 | 22.4 |  |
| 3 | IPNGC5 | 22.1 |  |
| 4 | IPNG01 | 22.4 |  |
| 5 | IPNG1 | 22.9 |  |
| 6 | IPNG5 | 25.6 |  |
| 7 | IPNC01 | 23.2 |  |
| 8 | IPNC1 | 23.2 |  |
| 9 | IPNC5 | 23.2 |  |
| 10 | VE | 9.8 |  |
| 11 | EP | 24.8 |  |
| 12 | IPN | 23.5 |  |