	[bookmark: _Hlk218978276][bookmark: _Hlk218978298]Table 2. Optical parameters of the doped systems at the green (532 nm, 2.33 eV) and blue (488 nm, 2.54 eV) laser frequencies. The parameters of LN:Bi, taken from our previous paper [8], are also given for comparison.

	σ (×1033 s-1)
	η
	α (×104 m-1)
	ε₂
	System

	0.943   1.848
	3.012   3.197
	2.103   3.880
	0.536   0.962
	LN:BiMg6

	0.991   1.971
	2.989   3.155
	2.229   4.190
	0.564   1.026
	LN:BiMg8

	1.056   2.351
	3.055   3.249
	2.322   4.860
	0.601   1.224
	LN:BiZn6

	1.240   2.506
	3.039   3.211   
	2.783   5.240
	0.705   1.305
	LN:BiZn8

	0.913   1.668
	2.928   3.101
	2.090   3.610
	0.519   0.868
	LN:Bi



