Table 1 Structural parameters calculated for all CdTiO3 thin films.

| Temperature (oC) | Crystalline Size D (nm) | Dislocation density (δ) | Micro Strain (ε) | Staking fault (SF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 31.73 | 0.9931 | 0.1798 | 0.0284 |
| 400 | 25.81 | 1.5015 | 0.1812 | 0.0355 |
| 450 | 23.37 | 1.8311 | 0.1866 | 0.0398 |

Table 2 Optical parameters of spray coated CdTiO3 thin films

| Temperature (oC) | Adsorption Coefficient (α)×106(cm) -1 | Extinction Coefficient (k) | Band gap energy (Eg)eV | Refractive index (n) | Optical Conductivity X σOPT×108 (Ω -Cm)-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 2.179 | 7.932 | 2.68 | 0.562 | 5.650 |
| 400 | 0.657 | 2.316 | 2.73 | 0.034 | 8.341 |
| 450 | 1.966 | 7.386 | 2.53 | 0.654 | 6.376 |

Table 3 DC electrical conductivity parameters of CdTiO3 thin film for different temperatures

| Temperature (oC) | Resistivity (ρ) | Average Conductivity σdc |
| --- | --- | --- |
| 350 | 4.40×108 | 2.73×109 |
| 400 | 8.29×108 | 2.20×109 |
| 450 | 9.07×107 | 1.20×108 |

Table 4 Barrier height (ΦB), Ideality factor (n), Responsivity

(R)(mA/W), Quantum Efficiency (%), Detectivity (×1010Jones) of the CdTiO3/p-si diode with different temperature

| Temperature (oC) | Ideality factor (n) | Barrier height (φb) | Responsivity (R)(mA/W) | Quantum Efficiency (%) | Detectivity (×1010Jones) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 2.499 | 0.401 | 1.02 | 1.13 | 1.72 |
| 400 | 2.079 | 0.403 | 2.92 | 1.51 | 3.73 |
| 450 | 1.251 | 0.406 | 3.89 | 3.94 | 7.83 |