TABLES

Table 1: Lattice parameters and crystallite size of pure Cr2O3, CCO1, CCO3, CCO5 nanocomposites

| Samples | Lattice Parameters |  | Crystallite Size |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a (Å) | c (Å) |  | nm |
| Cr2O3 | 4.957 | 13.589 |  | 50 |
| CCO1 | 4.955 | 13.543 |  | 52 |
| CCO3 | 4.956 | 13.589 |  | 48 |
| CCO5 | 4.953 | 13.59 |  | 54 |

Table 2: FTIR Vibrational modes of pure Cr2O3, CCO1, CCO3, CCO5 nanocomposites

| Sample | Wavenumber cm-1 | Band assignment |
| --- | --- | --- |
| Cr2O3 | 3442 | O-H Stretching |
|  | 1638 | C-C Stretching |
|  | 2904 | C-H Stretching |
|  | 560 | Cr-O Stretching |
| CCO1 | 2916 | C-H Stretching |
|  | 650 | C-H Bending |
|  | 409 | Cr-O Stretching |
| CCO3 | 3462 | O-H Stretching |
|  | 2358 | CH3 Stretching |
|  | 1491 | C-O Stretching |
|  | 639 | C-H Bending |
|  | 409 | Cr-O Stretching |
| CCO5 | 3410 | O-H Stretching |
|  | 2910 | C-H Stretching |
|  | 2392 | CH3 Stretching |
|  | 1541 | C=C Stretching |
|  | 640 | Cr-O Stretching |